## Slide 1: Nucleation of lithium on different substrates: progress update
Gottfrid Olsson
2024-03-22

## Slide 2: Purpose of this work
’’How does the
a) substrate,
b) current density, and
c) deposited areal capacity (mAh/cm2)
affect the Li-nuclei size distribution?’’

## Slide 3: Experimental process, step by step
Prepare materials
Assemble cell
Cycle
Disassemble cell and wash electrode
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images

## Slide 4: First: coin cells
Li
Cu

## Slide 5: Sample in SEM

## Slide 6: Sample in SEM

## Slide 7: SEM-images
0.050 mAh/cm2, morphologies: spherical nuclei, spaghetti, flat islands
Notes: SEI-formation: s ̊ag nukleering av Li, olika sorters morfologier (mindre ’runda’ kristalliska
partiklar, l ̈angre spaghetti, plattare ̈oar). H ̈og densitet av Li i en ring, l ̊ag densitet i mitten.
SEI-formationen verkar inte spela stor roll, vi v ̈aljer d ̈arf ̈or den enklaste och snabbaste. Vi
s ̊ag dessutom att SEI-formation utan deposition inte gav n ̊agon Li-deposition, bra kontroll

## Slide 8: SEM-images
Uneven deposition: more at edge of Li-metal, here mostly spaghetti
Notes: SEI-formation: s ̊ag nukleering av Li, olika sorters morfologier (mindre ’runda’ kristalliska
partiklar, l ̈angre spaghetti, plattare ̈oar). H ̈og densitet av Li i en ring, l ̊ag densitet i mitten.
SEI-formationen verkar inte spela stor roll, vi v ̈aljer d ̈arf ̈or den enklaste och snabbaste. Vi
s ̊ag dessutom att SEI-formation utan deposition inte gav n ̊agon Li-deposition, bra kontroll

## Slide 9: SEM-images
Uneven deposition: more at edge of Li-metal, here less spaghetti
Notes: SEI-formation: s ̊ag nukleering av Li, olika sorters morfologier (mindre ’runda’ kristalliska
partiklar, l ̈angre spaghetti, plattare ̈oar). H ̈og densitet av Li i en ring, l ̊ag densitet i mitten.
SEI-formationen verkar inte spela stor roll, vi v ̈aljer d ̈arf ̈or den enklaste och snabbaste. Vi
s ̊ag dessutom att SEI-formation utan deposition inte gav n ̊agon Li-deposition, bra kontroll

## Slide 10: SEM-images
0.005 mAh/cm2 (left) and 0.010 mAh/cm2 (right)
Notes: Fler CA / mAh cm−2: inga tecken p ̊a Li f ̈or 0,005; Li-k ̈arnor runt 1 mikrometer i diameter
f ̈or 0,010 (s ̊ag lovande ut!), men deposition f ̈oljde ring (knappcell); nukleering och tillv ̈axt
f ̈or 0,025 (f ̈or mycket). Noterade ’halo’ kring d ̈od(?) Li f ̈or 0,025. Tryckberoende form f ̈or
Li f ̈or 0,025, se slides 32, 33 och 34

## Slide 11: SEM-images
0.010 mAh/cm2, Li-particle around 1 μm

## Slide 12: SEM-images
0.010 mAh/cm2: Promising images for analysis

## Slide 13: SEM-images
0.025 mAh/cm2 (left: much deposition, right: another place, halos)
Notes: Fler CA / mAh cm−2: inga tecken p ̊a Li f ̈or 0,005; Li-k ̈arnor runt 1 mikrometer i diameter
f ̈or 0,010 (s ̊ag lovande ut!), men deposition f ̈oljde ring (knappcell); nukleering och tillv ̈axt
f ̈or 0,025 (f ̈or mycket). Noterade ’halo’ kring d ̈od(?) Li f ̈or 0,025. Tryckberoende form f ̈or
Li f ̈or 0,025, se slides 32, 33 och 34

## Slide 14: SEM-images
0.025 mAh/cm2, pressure dependent Li-morphology (next slide)
Notes: Fler CA / mAh cm−2: inga tecken p ̊a Li f ̈or 0,005; Li-k ̈arnor runt 1 mikrometer i diameter
f ̈or 0,010 (s ̊ag lovande ut!), men deposition f ̈oljde ring (knappcell); nukleering och tillv ̈axt
f ̈or 0,025 (f ̈or mycket). Noterade ’halo’ kring d ̈od(?) Li f ̈or 0,025. Tryckberoende form f ̈or
Li f ̈or 0,025, se slides 32, 33 och 34

## Slide 15
Notes: tryckberoende form, slides 32, 33, 34

## Slide 16: What we learned
No obvious difference for different SEI-formation protocols
Several different morphologies
Uneven Li-deposition – appears to be pressure-dependent
Nucleation and growth for ≥ 0.025 mAh/cm2
Notes: SEI-formation: s ̊ag nukleering av Li, olika sorters morfologier (mindre ’runda’ kristalliska
partiklar, l ̈angre spaghetti, plattare ̈oar). H ̈og densitet av Li i en ring, l ̊ag densitet i mitten.
SEI-formationen verkar inte spela stor roll, vi v ̈aljer d ̈arf ̈or den enklaste och snabbaste. Vi
s ̊ag dessutom att SEI-formation utan deposition inte gav n ̊agon Li-deposition, bra kontroll

## Slide 17: No pressure! (T-cells from here on)

## Slide 18: No pressure! (T-cells from here on)

## Slide 19: SEM-images
Unpolished (left) vs. polished (right):
Notes: Olika CA f ̈or T-cell: s ̊ag hur ett prov ser ut opolerat (r ̊akade v ̈anda den), polering kr ̈avs!
S ̊ag f ̈or 0,050 att det var nukleering och mycket tillv ̈axt, f ̈or 0,025 var det snarare nukleering
̈an tillv ̈axt men en del skr ̈ap gjorde det sv ̊art att s ̈aga, f ̈or 0,010 var det i princip inget Li
(f ̈orutom ’The Lonely Li’). OBS! Dessa prover blev lite strul under cellmontering, varf ̈or
m ̈angden Li p ̊a de inte b ̈or tas som r ̈attvis sanning. Mer homogen Li-deposition i T-cell
(tryckfri) j ̈amf ̈ort med knappcell. Tv ̈atten var oregelbunden f ̈or dessa prover

## Slide 20: SEM-images
Dirt/salt looks like this, same place a short time apart:
Notes: Olika CA f ̈or T-cell: s ̊ag hur ett prov ser ut opolerat (r ̊akade v ̈anda den), polering kr ̈avs!
S ̊ag f ̈or 0,050 att det var nukleering och mycket tillv ̈axt, f ̈or 0,025 var det snarare nukleering
̈an tillv ̈axt men en del skr ̈ap gjorde det sv ̊art att s ̈aga, f ̈or 0,010 var det i princip inget Li
(f ̈orutom ’The Lonely Li’). OBS! Dessa prover blev lite strul under cellmontering, varf ̈or
m ̈angden Li p ̊a de inte b ̈or tas som r ̈attvis sanning. Mer homogen Li-deposition i T-cell
(tryckfri) j ̈amf ̈ort med knappcell. Tv ̈atten var oregelbunden f ̈or dessa prover

## Slide 21: SEM-images
The Lonely Li
Notes: 0.010 mAh/cm2; but troubles during assembly and cycling means unreliable results
Olika CA f ̈or T-cell: s ̊ag hur ett prov ser ut opolerat (r ̊akade v ̈anda den), polering kr ̈avs!
S ̊ag f ̈or 0,050 att det var nukleering och mycket tillv ̈axt, f ̈or 0,025 var det snarare nukleering
̈an tillv ̈axt men en del skr ̈ap gjorde det sv ̊art att s ̈aga, f ̈or 0,010 var det i princip inget Li
(f ̈orutom ’The Lonely Li’). OBS! Dessa prover blev lite strul under cellmontering, varf ̈or
m ̈angden Li p ̊a de inte b ̈or tas som r ̈attvis sanning. Mer homogen Li-deposition i T-cell
(tryckfri) j ̈amf ̈ort med knappcell. Tv ̈atten var oregelbunden f ̈or dessa prover

## Slide 22: SEM-images
The Lonely Li
Notes: Olika CA f ̈or T-cell: s ̊ag hur ett prov ser ut opolerat (r ̊akade v ̈anda den), polering kr ̈avs!
S ̊ag f ̈or 0,050 att det var nukleering och mycket tillv ̈axt, f ̈or 0,025 var det snarare nukleering
̈an tillv ̈axt men en del skr ̈ap gjorde det sv ̊art att s ̈aga, f ̈or 0,010 var det i princip inget Li
(f ̈orutom ’The Lonely Li’). OBS! Dessa prover blev lite strul under cellmontering, varf ̈or
m ̈angden Li p ̊a de inte b ̈or tas som r ̈attvis sanning. Mer homogen Li-deposition i T-cell
(tryckfri) j ̈amf ̈ort med knappcell. Tv ̈atten var oregelbunden f ̈or dessa prover

## Slide 23: What we learned
Polishing the Cu is necessary
Dirt/salt on the surface obscures everything beneath it → need good washing!
10 second submersion in DME leaves dirt/salt on surface
1 minute submersion seems appropriate
Notes: Olika CA f ̈or T-cell: s ̊ag hur ett prov ser ut opolerat (r ̊akade v ̈anda den), polering kr ̈avs!
S ̊ag f ̈or 0,050 att det var nukleering och mycket tillv ̈axt, f ̈or 0,025 var det snarare nukleering
̈an tillv ̈axt men en del skr ̈ap gjorde det sv ̊art att s ̈aga, f ̈or 0,010 var det i princip inget Li
(f ̈orutom ’The Lonely Li’). OBS! Dessa prover blev lite strul under cellmontering, varf ̈or
m ̈angden Li p ̊a de inte b ̈or tas som r ̈attvis sanning. Mer homogen Li-deposition i T-cell
(tryckfri) j ̈amf ̈ort med knappcell. Tv ̈atten var oregelbunden f ̈or dessa prover

## Slide 24: SEM-images
Reproducability, homogenity:
Notes: Reproducerbarhet: tre likadana prover. Tv ̊a av proverna var mycket lika i m ̈angd Li och
morfologi. Ett prov uppvisade riktad Li-deposition l ̈angs poleringslinjer, troligtvis som
f ̈oljd av underm ̊alig polering. CA lika med 0,020 visade nukleering och tillv ̈axt, b ̈or prova
0,005; 0,010 och 0,015 f ̈or att hitta vilket v ̈arde som ̈ar mest l ̈ampligt. Testade Auger:
s ̊ag Li, O och S p ̊a alla m ̈atta punkter. S ̊ag ingen Cu n ̈ar jag kollade p ̊a Li-k ̈arnor. Test: sputtra l ̈att och sen m ̈at igen! Testade 10kV accelerationssp ̈annin och en str ̊alstr ̈om p ̊a
5nA vilket jag anser var en vettig avv ̈agning mellan signal och uppl ̈osning (1nA gav d ̊alig
signal).

## Slide 25: SEM-images
Needle-growth (different places)

## Slide 26: SEM-images
Needle-growth (different places)

## Slide 27: SEM-images: Auger
Evidence for Li?
Cu
Li?
Notes: Reproducerbarhet: tre likadana prover. Tv ̊a av proverna var mycket lika i m ̈angd Li och
morfologi. Ett prov uppvisade riktad Li-deposition l ̈angs poleringslinjer, troligtvis som
f ̈oljd av underm ̊alig polering. CA lika med 0,020 visade nukleering och tillv ̈axt, b ̈or prova
0,005; 0,010 och 0,015 f ̈or att hitta vilket v ̈arde som ̈ar mest l ̈ampligt. Testade Auger:
s ̊ag Li, O och S p ̊a alla m ̈atta punkter. S ̊ag ingen Cu n ̈ar jag kollade p ̊a Li-k ̈arnor. Test: sputtra l ̈att och sen m ̈at igen! Testade 10kV accelerationssp ̈annin och en str ̊alstr ̈om p ̊a
5nA vilket jag anser var en vettig avv ̈agning mellan signal och uppl ̈osning (1nA gav d ̊alig
signal).

## Slide 28: SEM-images
0.020 mAh/cm2:
Notes: Evenly distributed Li-deposition for these last three samples (AA, AB, AC).
The deposited Li were evenly distributed for all samples, however the Q_A's were high enough for nucleation and growth.
Need less than Q_A = 0.010 mAh/cm2 to see only nucleation.
The polishing to P4000 seems to not be a problem.

## Slide 29: SEM-images
0.020 mAh/cm2:

## Slide 30: SEM-images
0.015 mAh/cm2:

## Slide 31: SEM-images
0.015 mAh/cm2:

## Slide 32: SEM-images
0.015 mAh/cm2:

## Slide 33: SEM-images
0.010 mAh/cm2:

## Slide 34: What we learned
T-cells gives much more homogenous Li-nucleation than coin cells
The reproducibility seems fine
Auger can see Li and the absence of Cu
  Try sputtering to get rid of constant Li-signal from SEI
Nucleation and growth for 0.010 mAh/cm2
Very small (~200 nm) Li-nuclei?
Notes: Reproducerbarhet: tre likadana prover. Tv ̊a av proverna var mycket lika i m ̈angd Li och
morfologi. Ett prov uppvisade riktad Li-deposition l ̈angs poleringslinjer, troligtvis som
f ̈oljd av underm ̊alig polering. CA lika med 0,020 visade nukleering och tillv ̈axt, b ̈or prova
0,005; 0,010 och 0,015 f ̈or att hitta vilket v ̈arde som ̈ar mest l ̈ampligt. Testade Auger:
s ̊ag Li, O och S p ̊a alla m ̈atta punkter. S ̊ag ingen Cu n ̈ar jag kollade p ̊a Li-k ̈arnor. Test: sputtra l ̈att och sen m ̈at igen! Testade 10kV accelerationssp ̈annin och en str ̊alstr ̈om p ̊a
5nA vilket jag anser var en vettig avv ̈agning mellan signal och uppl ̈osning (1nA gav d ̊alig
signal).

## Slide 35: Data analysis test

## Slide 36: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
Assemble cell
Cycle
Disassemble cell and wash electrode
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 37: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
Cycle
Disassemble cell and wash electrode
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 38: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
  T-cell gives homogenous Li-deposition, coin cell do not
Cycle
Disassemble cell and wash electrode
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 39: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
  T-cell gives homogenous Li-deposition, coin cell do not
Cycle
  SEI-formation protocol determined
  < 0.010 mAh/cm2 for nucleation without growth in T-cell
Disassemble cell and wash electrode
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 40: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
  T-cell gives homogenous Li-deposition, coin cell do not
Cycle
  SEI-formation protocol determined
  < 0.010 mAh/cm2 for nucleation without growth in T-cell
Disassemble cell and wash electrode
  Washing is necessary, submersion for 1 minute in DME seems fine
Measure in SEM
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 41: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
  T-cell gives homogenous Li-deposition, coin cell do not
Cycle
  SEI-formation protocol determined
  < 0.010 mAh/cm2 for nucleation without growth in T-cell
Disassemble cell and wash electrode
  Washing is necessary, submersion for 1 minute in DME seems fine
Measure in SEM
  10kV 3nA gives reasonable signal-to-noise and resolution
  Auger might be able to separate Li from Cu with some sputtering
Data analysis of SEM-images
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 42: Experimental process: what we’ve learned
Prepare materials
  Polishing is necessary, current method seems fine
Assemble cell
  T-cell gives homogenous Li-deposition, coin cell do not
Cycle
  SEI-formation protocol determined
  < 0.010 mAh/cm2 for nucleation without growth in T-cell
Disassemble cell and wash electrode
  Washing is necessary, submersion for 1 minute in DME seems fine
Measure in SEM
  10kV 3nA gives reasonable signal-to-noise and resolution
  Auger might be able to separate Li from Cu with some sputtering
Data analysis of SEM-images
  Preliminary tests done (to be continued)
Notes: investigate nucleation for:
substrates, I and Q/A
other work have researched nucleation for different current densities and areal capacities for THE SAME substrate
this work aims to produce SEM images of nucleation for different substrates

## Slide 43: Thank you! Comments or questions?

## Slide 52
Notes: Very short time (left), long time (right)

## Slide 53: SEM-images
0.0014 mAh/cm2 (left) and 0.0028 mAh/cm2 (right), no Li
Notes: L ̊ag CA: V ̈aldigt lite Li (0,0014 och 0.0028 mAh cm−2), f ̈or l ̊ag CA f ̈or att se Li-k ̈arno

## Slide 54: SEM-images
Notes: Dark parts: electrolyte (applied and not washed)
Light parts: no electrolyte applied
⇒ Washing is necessary
10 seconds – saw black spots
1 minute – (almost) no black spots